Scotch®

8959 Усиленная лента общего назначения с перекрестным расположением волокон.

Техническая информация Июль 2000

Описание продукта

8959 – лента общего назначения с двунаправленным (перекрестным)  расположением стекловолокна.

Полипропиленовая основа ScotchPro™ обеспечивает устойчивость к истиранию, износу, влажности. Специальная формулировка адгезива обеспечивает хорошую адгезию к картонной поверхности.

Физические свойства

(не для спецификации)

Тип адгезива

|  | Синтетический каучуковый полимер, не содержащий растворителя |
| --- | --- |

Основа

|  | ScotchPro™ полипропилен |
| --- | --- |
|  | Усиливающий материал | стекловолокно |

Общая толщина

|  | 145 мкм |
| --- | --- |

Цвет ленты

|  | Прозрачный. |
| --- | --- |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 % |

Характеристики

(не для спецификации)

Адгезия к нержавеющей стали (AFERA 4001)

8.0 Н/10мм

Прочность на разрыв

(AFERA 4004)

300 Н/10 мм

Удлинение при разрыве

| (AFERA 4005) | 10% |
| --- | --- |

Применение

Для нанесения можно использовать ручные диспенсеры или полуавтоматический аппликатор.

Наносить ленту 8959 лучше при комнатной температуре.  При низких температурах (0(С) адгезив становится слишком жестким.

При правильном нанесении лента 8959 сохраняет свои свойства в температурном интервале, обычно встречающемся при хранении и транспортировке упакованной продукции.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

3M Россия
Отдел индустриальных клейких лент

125445 Москва	
ул. Смольная д.24/Д

Бизнес центр “Меридиан”

Tel:  (095) 784 7474

Fax: (095) 784 7475