| Tape - DS Template |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническая информация |  |  |
|  | Апрель 2011 |  |
| # Описание продукта | 3M™ 90080 это лента на нетканой основе с двух сторон покрытая акриловым адгезивом, обладающим высокой адгезией. Лента защищена белым силиконизированным защитным слоем (лайнером). Нетканая основа обеспечивает удаление ленты с поверхности без дополнительных усилий. Она также обеспечивает постоянство размеров, удобство нанесения и возможность высечки. 3M™ Высококачественный акриловый адгезив обеспечивает надежность фиксации на большинстве поверхностей. |  |
| # Основные особенности | • Лента может быть удалена без дополнительных усилий и переклеена если это требуется, так как она имеет прочную нетканую основу. • Лента подходит для перерабатываемых частей, так как может быть легко удалена с поверхности. • Из-за наличия нетканой основы лента может добавить поверхности некоторую жесткость в плане сохранения размеров под воздействием различных условий, а также может быть высечена любой требуемой формы. Возможные применения: • Фиксация и соединения в общеиндустриальных задачах для уличного применения и применений внутри помещений. • Фиксация и сборка электронных устройств • Сборка и приклейка электрокомпонентов • Сборка и приклейка частей при производстве бытовой техники |  |
| # Конструкция # Характеристики | Номер продукта; Тощина (без лайнера); Цвет лайнера, тип, толщина. 90080; 0,160 мм; Белая силиконизированная бумага, с голубым логотипом 3M 0,170 мм. Адгезия выдержка 15 мин комн. темп, метод ASTM D-3330, 180° отслаивание с 0,05 мм Алюминиевой фольгой; Нерж. сталь Поликарбонат ПП; 23,0 Н/25 мм 14,7 Н/25 мм 12,8 Н/25 мм. Адгезия выдержка 15 мин комн. темп, метод ASTM D-3330, 180° отслаивание с 0,05 мм Алюминиевой фольгой; Нерж. сталь Поликарбонат ПП; 31,5 Н/25 мм 16,1 Н/25 мм 16,8 Н/25 мм. Поперечное; Продольное. Удлинение при разрыве ASTM D-3822, D-5035; Усилие Удлинение; 23,5 Н/25 мм 8 %; 3,9 Н/25 мм 6 %. Сдвиг при 22°C. Метод ASTM D-3654, 25,4 кв.мм образец, 1000 г. На нерж.стали.; > 10 000 минут. Отслаивание лайнера D-3330; 0,59 Н/25 мм. |
| Температурная стойкость | Длительно (дни, недели): 90°C Кратковременно (минуты, часы): 120°C |  |
| Хранение | Хранить при 21°C и 50% относительной влажности. |  |
| Tape - DS Template | 12 месяцев с момента поставки 3М при условии хранения в заводской упаковке при нормальных условиях |  |
| # Нанесение | Сила соединения зависит от площади контакта с поверхностью. Для увеличения площади контакта прикладывайте прижим. Для достижения оптимальной прочности поверхности должны быть чистыми и сухими. Типичный очиститель – смесь изопропилового спирта с водой или гептан. Идеальная температура для нанесения ленты от 21°C до 38°C. Нанесение ленты на поверхность при температуре ниже 10°C не рекомендуется, так как адгезив может слишком загустеть, однако после нанесения, низкие температуры приемлемы. |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.